Органосиликатная композиция

Диапазон рабочих температур

от -60°С до + 500°С

Галокор™ 92-25

(электроизоляционное, термостойкое защитное покрытие)

ТУ 2312-001-77742539-2006

| Область применения: | Цель применения: |
| --- | --- |
| - Оборудование, приборы, детали , узлы различного назначения (внутренние поверхности электродвигателей, электроосветительные приборы, проволочные резисторы, термоэлектродные провода и т.д.) | - Защита поверхностей от электростатического воздействия. - Создание термостойкого (но не огнестойкого) электроизоляционного покрытия. |

Технические характеристики:

Условная вязкость при t +20С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм -  20-60 с.

Массовая доля нелетучих веществ -  не менее 55 %.

Наносится при температуре

от 0°С до + 35°С

Предел прочности покрытия при ударе по прибору У-2 - не менее 30 см.

Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов - 1 балл.

Удельное объемное сопротивление покрытия:

- при t + 20С не менее 1·1012 Ом·см;

- при t + 200С не менее 1·1010 Ом·см.

Диэлектрическая проницаемость покрытия -  не более 5

Электрическая прочность покрытия -  не менее 5,0 кВ/мм.

Коэффициент теплопроводности покрытия - не более 0,58 (0,50) Вт/(м·К) (ккал/(ч·м·°С)

Разбавитель -  толуол.

Теоретический  расход при двухслойном нанесении - 350-500 г/м2.

Рекомендуемая толщина покрытия  - 100-200 мкм.

Композиция является однокомпонентной.

При нанесении композиции не  требуется  предварительного  грунтования.

Режим полимеризации – горячее отверждение.

Фасовка -  евроведро 25 кг.

Основной цвет -  зеленый